Supplementary Table S1: Preparation composition of PEGylated Calopogonium mucunoides-based SRMs

| Batch | Bx: P90H (g) | PEG: LM (g) | Gly (g) | PP (g) | CM (mg) | Ethanol (30%w/v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM1 | 0.5: 4.5 | 1: 0 | 3.0 | 0.5 | 200 | 30: 70 |
| CM2 | 0.5: 4.5 | 0: 1 | 3.0 | 0.5 | 200 | 30: 70 |
| CM3 | 0.5: 4.5 | 1:1 | 3.0 | 0.5 | 200 | 30: 70 |
| CM4 | 0.5: 4.5 | 1:2 | 3.0 | 0.5 | 200 | 30: 70 |
| CM5 | 0.5: 4.5 | 1:3 | 3.0 | 0.5 | 200 | 30: 70 |
| CM6 | 0.5: 4.5 | 1:2 | 3.0 | 0.5 | _ | 30: 70 |

CM1 – CM5 (Calopogonium mucunoides-based solid reverse micellar suspensions prepared at different PEG: lipid matrix 1:0, 0:1, 1:1, 1:2, and 1:3); CM6 (unloaded SRMs), CM (Calopogonium mucunoides); LM (lipid matrix containing beeswax and phospholipon 90H); Gly (glycerin); PP (Propyl paraben), PEG (polyethylene glycol 6000).

Supplementary Table S2: Calibration data of CM quantification

| Concentration | Absorbance |
| --- | --- |
| 0 | 0.000 |
| 1 | 0.037 |
| 2 | 0.075 |
| 3 | 0.090 |
| 4 | 0.152 |
| 5 | 0.190 |
| 6 | 0.210 |
| 7 | 0.267 |
| 8 | 0.312 |
| 9 | 0.343 |

Supplementary Table S3: In vitro drug release kinetics of different CM-SRMs formulations.

A. SAF (pH 1.2)

| Kinetic Model |  | CM1 | CM2 | CM3 | CM4 | CM5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zero order | R2 | 0.8684 | 0.8829 | 0.9265 | 0.9724 | 0.9389 |
|  | k0 | 0.6495 | 0.3670 | 0.3583 | 0.2467 | 0.1671 |
| First order | R2 | 0.9688 | 0.9225 | 0.9623 | 0.9845 | 0.9446 |
|  | k1 | 0.0135 | 0.0050 | 0.0048 | 0.0029 | 0.0019 |
| Higuchi | R2 | 0.9690 | 0.9735 | 0.9780 | 0.9701 | 0.9341 |
|  | KH | 8.0342 | 4.5766 | 4.3714 | 2.9257 | 1.9796 |
| Peppas | R2 | 0.9917 | 0.9690 | 0.9186 | 0.9654 | 0.9382 |
|  | n | 0.9198 | 0.6252 | 0.8271 | 0.8911 | 0.7982 |
|  | kKP | 0.0220 | 0.0264 | 0.0106 | 0.0049 | 0.0050 |

B. SMF (pH 6.8)

| Kinetic Model |  | CM1 | CM2 | CM3 | CM4 | CM5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zero order | R2 | 0.5909 | 0.7993 | 0.8351 | 0.8437 | 0.8331 |
|  | k0 | 19.0000 | 19.9600 | 18.0000 | 15.5800 | 11.10 |
| First order | R2 | 0.7710 | 0.9648 | 0.9610 | 0.9395 | 0.8936 |
|  | k1 | 0.5405 | 0.5279 | 0.3730 | 0.2680 | 0.1549 |
| Higuchi | R2 | 0.8446 | 0.9676 | 0.9816 | 0.9865 | 0.9826 |
|  | KH | 45.9416 | 44.4155 | 39.4695 | 34.0722 | 24.3819 |
| Peppas | R2 | - | - | 1.0000 | 0.9839 | 0.9894 |
|  | n | - | - | 0.2630 | 0.3732 | 0.3504 |
|  | kKP | - | - | 0.5000 | 0.4045 | 0.2981 |

Supplementary Figure S1: Calibration curve of CM showing linear relationship between concentration and absorbance (y = 0.0386x)